# Электроды контактной сварки из бериллиевой бронзы БРНБТ

Согласно классификации Американской ассоциации производителей контактно-сварочного оборудования (RWMA) электроды контактной сварки из бронзы М (БрНБТ) относится к третьей группе (классу) сплавов для контактной сварки. Для электродов этого класса характерны условия работы с большими усилиями прижатия электродов, высоким темпом и током сварки, что приводит к быстрому износу электродов. Совокупность высоких физико-механических свойств позволяет считать электроды контактной сварки из бронзы  (БрНБТ) самыми износостойкими в своём классе.

Электроды контактной сварки из бериллиевой бронзы выдерживают большее количество сварок, за счет высокого модуля упругости (Твердость НВ > 210), стойкости сплава к знакопеременным нагрузкам, высокой температуре разупрочнения (Т=550°С), хорошей тепло и электропроводности. В результате приходится реже менять электроды, повышается прочность и точность соединений, меньше изнашивается оборудование. Это подтверждается многочисленными результатами сравнительных испытаний и промышленной эксплуатации.
 Сплав  (БрНБТ) является наиболее универсальным из электродных сплавов и может использоваться во всех видах контактной сварки.

Применимость электродных сплавов для различных видов контактной сварки*

| Электродный сплав | Применимость для контактной сварки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | точечной | шовной (роликовой) | рельефной | стыковой |
| БрХ (CuCr) | + |  |  |  |
| БрХЦр (CuCrZr) | + | + |  |  |
| БРНБТ | + | + | + | + |
| МКБ (CuCo2Be) | + | + | + | + |
| БрБ2 (CuBe2) |  |  |  | + |

Использование электродов из бронзы БРНБТ позволяет снизить затраты на покупку (изготовление) электродов на 50% и более.

С учетом применяемых в Вашем производстве:

- вида контактной сварки - столбец 1;

- свариваемого материала (объекта сварки) - столбец 2;

- типа электрода и электродного сплава, использующегося в настоящее время - столбцы 3, 4.

Таблица №1

| Вид контактной сварки | Объект сварки | Тип электрода | Используемый электродный сплав | Коэффициент увеличения срока службы (Ксс) электрода из БрНБТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Шовная | стальная лента | губка, ролик | МН2,5КоКрХ | 6,0 |
| Стыковая | лист 07ГФЮ, 08ГСЮТ, 10ЮА, 15ЮА, 20ЮА | губки | БрХНТ | 1,52 |
| Точечная | лист 1,5 СтЗ | точечный | БрХ | 5,86 |
| Точечная | лист 1,5 СтЗ | точечный | БрХЦр | 1,83 |
| Многоточечная | Проволока 3 ВР-1 | точечный | БрНХК(ф) | 3,33 |
| Многоточечная | Проволока 3 ВР-1 | точечный | CuCoNiBe | 1,0 |
| Многоточечная | Проволока 5 ВР-1 | точечный | ДУКМ С1/43, 54 | 2,5 |
| Многоточечная | Проволока 2 оцинкованная | точечный | БрНБТ ТУ48-21 - 92-89 | 1,6 |
| Многоточечная | Проволока 2 оцинкованная | точечный | CuCoNiBe | 1,0 |